| Matériaux | DANGER | Risques et conséquences |
| --- | --- | --- |
| PVC / VINYL / CUIR ARTIFICIEL | Emet du chlore gazeux lorsqu’il est coupé. | - Inhaler des vapeurs toxiques, - Diffuser des gaz corrosifs qui vont détériorerl’équipement. |
| ABS | Emet du gaz cyanure et à tendance à fondre. | - Inhaler des vapeurs toxiques, - Incendie (il peut prendre feux) - Laisser des dépôts fondus et gluants. |
| HDPE (plastique bouteille de lait) | Prend feu et fond. | - Incendie, - Laisser des dépôts fondus et gluants. |
| POLYCARBONATE / LEXAN / MAKROLON | Se découpe très mal, se décolore et prend feu. | - Incendie. |
| MOUSSE DE POLYSTYRENE / CARTON MOUSSE | Prend feu et fond. | - Incendie. |
| MOUSSE POLYURETHANE CARTON PLUME | Emet du gaz cyanure | - Inhaler des vapeurs toxiques. |
| FIBRE DE VERRE / CARTE CIRCUIT IMPRIME | Emet des fumées toxiques | - Inhaler des vapeurs toxiques |
| FIBRE DE CARBONE ENDUITE | Emet des fumées toxiques | - Inhaler des vapeurs toxiques |

| Matériaux | Notes | Risques |
| --- | --- | --- |
| BOIS MASSIF | Eviter les bois résineux / huileux. | - Attention au risque d’incendie. |
| CONTREPLAQUE / BOIS COMPOSITE |  | - Attention à la nature de la colle. |
| MDF | Peuvent provoquer de la carbonation lors de la découpe. |  |
| PAPIER / CARTON |  | - Attention au risque d’incendie. |
| LIEGE |  |  |